三牛电气的电伴热带由导电聚合物（塑料）和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是电伴热带具有很高的正温度系数"ptc"特性，巳相互并联，能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率自动限制加热的温度。可以任意截短或在一定范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此上述带状恒温加热是其适应被加热体系，而传统的恒功率加热器是其影响被加热体系。故此种北京中海华光电伴热带实际优点是：

●电伴热带相应被电伴热带体系具有自动调节输出功率，因此不会因自身发
     热而烧新一代节能型恒温加热器。
    ●低温状态、快速启动，温度均匀，因每一局部皆可因其被伴热处的温度
     变化自动调节。     
    ●安装简便、维护简单、全天服务，自动化水平高，运行及维护费用低。
    ●安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。

北京中海华光电伴热带由导电聚合物（塑料）和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是电伴热带具有很高的正温度系数"ptc"特性，巳相互并联，能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率自动限制加热的温度。可以任意截短或在一定范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此上述带状恒温加热是其适应被加热体系，而传统的恒功率加热器是其影响被加热体系。故此种三牛电气电伴热带实际优点是：

●电伴热带相应被电伴热带体系具有自动调节输出功率，因此不会因自身发
     热而烧新一代节能型恒温加热器。
    ●低温状态、快速启动，温度均匀，因每一局部皆可因其被伴热处的温度
     变化自动调节。     
    ●安装简便、维护简单、全天服务，自动化水平高，运行及维护费用低。
    ●安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。

（1）功率—温度特性
      该特性是模拟管道伴热保温条件下测定的。随体系温度的增加，功率大致呈线性下降，其斜率为体系温度每改变一度时加热电缆功率的减少量，它反映了功率随温度自动调节的能力。应当指出，加热电缆的功率是稳定态参数，影响的因素较多，不能简单地用电流乘以电压加以计算。
（2）最高维持温度
      用加热电缆伴热某一体系，若单位时间内电缆向体系传递的热量等于体系向环境传递的热量，体系的温度便得以维持不变。
（3）最高承受温度
      加热电缆能承受低于一定温度的外部热源的影响，高于此温度后，功率会缓慢下降而且是累积性的。因此，使用中不要超过加热电缆的最高承受温度。本参数是选择加热电缆的主要参数之一。
（4）最高表面温度
      在隔热良好的密闭容器内放入足够长度的加热电缆，在额定电压下达到的最高温度为加热电缆的最高表面温度。这一参数对有易燃物料或有易爆气体的场合是重要的。
（5）最大使用长度
     电伴热带可以任意剪短使用，但只能在一定长度范围内任意接长：换言之，不得超过最大使用长度。最大使用长度与额定电压、功率规格及使用时最低环境温度有关。如果要求使用的长度超过加热电缆的最大使用长度，应当另接电源或使用特殊规格的电伴热带